# Interthane 990

Полиуретановое финишное покрытие

## Описание продукта

Двухкомпонентное полиуретаново-акриловое финишное покрытие, обладающее длительным эксплуатационным периодом и длительным интервалом перекрытия.

## Назначение

Применяется в судостроении и судоремонте в качестве финишного покрытия для надводных поверхностей.

## Информация о продукте

| Цвет | РНВ000 - белый, РНY999 - черный и другие цвета широкого спектра |
| --- | --- |
| Внешний вид / Глянец | Высоко глянцевый |
| Связующее / Отвердитель | РНА046 |
| Содержание твердых веществ | 57%+3% (ISO 3233:1998) |
| Соотношение при смешивании | 6,00 объема части А на 1 объем части В |
| Рекомендуемая толщина пленки | 50 микрон сухой пленки (что соответствует 88 микронам мокрой пленки) |
| Теоретическая кроющая способность | 11,40 м2/л (при толщине сухой пленки 50 микрон). При определении практической кроющей способности необходимо учитывать соответствующие потери. |
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик |
| Температура вспышки | Часть А - 34°C, часть В - 49°C, смешанный продукт - 35°C. |
| Индукционный период | Не требуется |

## Информация о высыхании

|  | Температура подложки |
| --- | --- |
|  | -5°C | 5°C | 25°C | 35°C |
| Высыхание «на отлип» (ISO 1517:73) | 8 час | 5 час | 1,5 час | 60 мин |
| Высыхание до твердой пленки (ISO 9117:90) | 60 час | 24 час | 6 час | 4 час |
| Жизнеспособность | 26 час | 12 час | 2 час | 60 мин |

## Информация о перекрытии

см. "Ограничения"

|  | Температура подложки |
| --- | --- |
|  | -5°C | 5°C | 25°C | 35°C |
| Материал | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
| Interthane 990 | 60 час | Длит | 24 час | Длит | 6 час | Длит | 4 час | Длит |

Примечание:
Указанные интервалы высыхания и перекрытия верны при толщине сухой пленки 50 микрон; при большей толщине интервалы возрастут.

## Дополнительные данные

voc содержание органических растворителей 395 г/литр (EPA метод 24)

## Сертификация

При применении в составе одобренной схемы данный материал имеет следующие сертификаты:
• Пожаробезопасность – Соответствует требованиям MSC61(67) и WFR на выделение дыма и токсичность
• Пожаробезопасность – Сертификат на медленное распространение пламени (WFR) –(Резолюция IMO A653 (16)
• NORSOK - Сертифицирован на соответствие требованиям к системе покрытия №1 - М-501 Версия 4 (NITN)
При необходимости более подробной информации обращайтесь в региональное представительство International

## Схемы окраски и совместимость

Interthane 990 должен всегда наноситься поверх рекомендованной схемы грунтовочного покрытия, которая варьируется в зависимости от области покраски судна. Данное покрытие приемлемо поверх следующих морских антикорозионных покрытий: :
Intershield 300
Intergard 400
Intershield 803
Interbond 201 (temperatre)
Interbond 501
Intergard 264 (U.S.A.)
Связующий слой Intergard 263, Intergard 267 и Intergard 269 может потребоваться в случае нанесения Interthane 990 поверх эпоксидных грунтов и также может использоваться для увеличения максимального интервала перекрытия, когда Interthane 990 наносится поверх грунтов, перечисленных выше.
Interprime 198 также может быть применен как грунт для нанесения Interthane 990.
Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представительством International.

### Подготовка поверхности

Используйте продукт в соответствии со спецификацией окраски.
Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних частиц. Произведите, в зависимости от необходимости, обмыв поверхности пресной водой либо пресной водой под высоким давлением, удалите масло, смазки, растворимые включения и посторонние частицы согласно стандарта SSPC-SP1.

### Судостроение / капитальный ремонт

Interthane 990 должен всегда наноситься поверх рекомендованного грунтовочного покрытия. Поверхность грунта должна быть сухой и свободной от посторонних включений. Наносить Interthane 990 необходимо с учетом интервалов перекрытия, указанных в листах технических данных для примененных грунтов. Места повреждений грунтовочного слоя необходимо зачистить до рекомендованного стандарта (например, Sa21/2 (ISO 8501-1:1988) и загрунтовать в соответствии со схемой окраски до нанесения Interthane 990.

### Ремонт / окраска силами экипажа в эксплуатации

Interthane 990 должен всегда наноситься поверх рекомендованного грунтовочного покрытия. Поверхность грунта должна быть сухой и свободной от посторонних включений. Наносить Interthane 990 необходимо с учетом интервалов перекрытия, указанных в листах технических данных для примененных грунтов. Места повреждений грунтовочного слоя необходимо зачистить до рекомендованного стандарта (например, Sa 21/2 (ISO 8501-1:1988) и загрунтовать в соответствии со схемой окраски до нанесения Interthane 990. Interthane 990 может наноситься поверх старого покрытия Interthane 990 после его обмыва пресной водой и обезжиривания при условии, что старое покрытие находится в хорошем состоянии и имеет удовлетворительную адгезию. Участки с отслоившимся старым покрытием необходимо зачистить, свести их края «на ус» и загрунтовать перед нанесением полного слоя Interthane 990.
Interthane 990 может наноситься поверх большинства типов покрытий, которые находились в эксплуатации не менее 3 месяцев. При этом рекомендуется провести тест на совместимость на небольшом участке перед нанесением полного слоя.
В нестандартных случаях обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.

## Нанесение

### Смешивание

Продукт поставляется в двух емкостях как комплект. Всегда смешивайте продукт в поставляемых пропорциях. Смешанный продукт должен быть использован в течении периода жизнеспособности.
1. Перемешайте основу (часть А) механической мешалкой
2. Добавьте в основу (часть А) необходимое количество отвердителя (часть В). Тщательно перемешайте оба компонента.

### Растворитель

Добавление растворителя не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение GTA713 (не более 5% по объему). НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДРУГИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ
растворителя больше, чем это допускается местными нормами.

### Безвоздушное распыление

#### Рекомендуется:

- Диаметр сопла 0,33-0,45 мм. (13-18 тысячных дюйма)
- Давление краски на выходе из сопла окрасочного пистолета не менее 155 кг/см2

### Воздушное распыление

Возможно при применении соответствующего оборудования. Возможно, потребуется дополнительное введение растворителя.

### Кисть

Рекомендуется только для небольших участков.

### Валик

Рекомендуется только для небольших участков.

### Очиститель

Рекомендуется применение GTA713.

### Остановки в работе и очистка оборудования

Не допускайте остатков материала в окрасочных шлангах, пистолетах и оборудовании. Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA713. После смешивания компонентов комплекта они не могут быть снова запечатаны. После длительных остановок в работе рекомендуется использовать свежеприготовленный комплект. Промывку оборудования необходимо проводить немедленно после завершения работы очистителем GTA713. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Не превышайте срока жизнеспособности материала. Все излишки краски и пустые емкости должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами по охране окружающей среды.

### Сварка

В случае производства сварочных работ или огневой резки металла, окрашенного данным материалом, произойдет выделение пыли и вредных паров, в связи с чем потребуется применение индивидуальных средств защиты и соответствующей вытяжной вентиляции.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта, должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.
Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и Технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе по Охране Труда и Технике Безопасности и на этикетках банок. В случае, если Вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды в месте производства работ.

## Ограничения

Не рекомендуется применять данный материал на погруженных в воду участках. При нанесении некоторых цветов данного материала кистью и валиком, может потребоваться нанесение двух слоев, особенно в случае применения темных оттенков грунтовочных слоев и нанесения желтых и оранжевых оттенков Interthane 990. В этих случаях рекомендуется применять приемлемые оттенки грунтов или переходных слоев антикоррозионной схемы.
Низкие температуры, высокая влажность и конденсация, произошедшая в процессе нанесения или сразу после окончания нанесения Interthane 990 может явиться причиной получения матового внешнего вида и низкого качества слоя. Преждевременный контакт с водой приведет к изменению цвета, особенно темных тонов при низких температурах.
Данные по интервалам перекрытия указаны лишь в качестве рекомендаций, т.к. могут варьироваться в зависимости от местного климата и условий окружающей среды.
Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях.
Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C (если не рекомендовано иначе) перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых банках) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.
В данных по интервалам перекрытия термин «Длит.» означает «длительный интервал перекрытия». Для разъяснений обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.

### РАЗМЕР УПАКОВКИ

- 20-ти литровый комплект: часть А - 17,14 литра в 20-ти литровой банке; часть В – 2,86 литра в 5-ти литровой банке.

О наличии другого размера упаковки проконсультируйтесь в региональном офисе International.

### ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

- 20-ти литровый комплект – 26,59 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – не менее одного года с даты изготовления (при температуре 25°C). По окончанию срока хранения подлежит переосвидетельствованию.
Храните в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.